###### folex

I  M  A  G  I  N  G

Návod na použití fólie pro potisk světlýých textilií

FOLEX TEXTRANS HT/S

### Nastavení barevného kopírovacího stroje nebo barevné laserové tiskárny:

Barevný kopírovací stroj: 		Zrcadlové otočení „ON“

Druh materiálu: tvrdý papír

Typ podavače: ruční vkládání

Barevná laserová tiskárna: 		Druh materiálu: tvrdý papír

Typ podavače: ruční vkládání

Nastavení tepelného lisu:

Nastavte teplotu na 180 -  200oC

Nastavte tlak na maximum

#### Oříznutí

Motiv je třeba ostřihnout kolem motivu pro maximální redukci bílých okrajů.

#### Tepelný přenos

Zahřát na 180 – 200 oC a nastavit tlak na 7 bar

- vložit textil do lisu

- Folex Textrans položit obrázkem na podklad

- nastavit čas na 10 – 12sec. a maximálním tlakem lisovat

- otevřít lis, vyjmout textil

Lesklý obraz docílíme, sejmeme-li přenosový papír jakmile vychladne. Matný obraz docílíme sejmeme-li přenosový papír ještě za tepla nebo opětovným vložením textilu do lisu, překryjeme pečícím papírem lesklou stranou k obrázku. Lisujeme 10 sec. Strhněte papír ještě za tepla.

Natáhněte obrázek lehce do šířky, aby byl potisk na omak ještě mekčí.

##### Praní

Prát na ruby v pračce do teploty 40oC pracím prostředkem na praní jemného prádla. Nadávat do sušičky! Nežehlit potisk!

* Vysoký tlak je důležitý pro vyšší kvalitu potisk a větší životnost při praní. Při nižším tlaku může černá barva vyblednout.

# Bílá a světlá trika